工程轮胎活络模壳技术协议

一、技术要求：

1、模壳主要部件清单及技术要求：

| 序号 | 名称 | 材质 | 热处理及硬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定中环 | 45# |  |
| 2 | 底座 | 45#钢或ZG270-480H | 退火处理 |
| 3 | 底座滑板 | 复合材料或QT600-10 | HB大于30 |
| 4 | 弓形座 | QT600-3或40Cr | 氮化处理HRC45-50，硬层厚度大于0.1mm |
| 5 | 中套滑板 | 复合材料 | HB大于30 |
| 6 | 限位块 | 40Cr | 热处理HB240-270 |
| 7 | 中套 | 35#钢或ZG270-480H | 退火处理 |
| 8 | 导向条 | 40Cr | 热处理HB240-270 |
| 9 | 安装环 | 45#钢 | 退火处理 |
| 10 | 上盖开滑板 | 复合材料 | HB大于30 |
| 11 | 上盖闭滑板1# | 复合材料 | HB大于30 |
| 12 | 上盖闭滑板2# | 复合材料 | HB大于30 |
| 13 | 上滑块 | 40Cr | 热处理HB240-270 |
| 14 | 上盖 | 45#钢或ZG270-480H | 退火处理 |
| 15 | 限位螺钉 | 用内六角圆柱头螺钉改制 | 发蓝处理 |

2、活络模具的壳体紧固螺栓、连接螺栓强度等级为12.9级。

3、活络模具的壳体加工工艺要保证在使用中不变形。

4、活络模具的制造、包装和运输应采取相应防锈措施。

5、活络模具装配后活络自如，与标准型腔连接可以互换。

6、模具壳体有好的互换性，与我公司胎侧板和花纹块配合不允许有挤胶，花纹块间的胶边厚应小于0.1mm。

7、模具中套应有足够强度，确保使用中无变形；模具使用年限10年以上，所有耐磨板采用复合材料，采用国际或国内知名品牌，要求使用年限5年以上。

8、所有复合材料耐磨板采用国内或国际知名品牌，耐磨层的材质为CuSn8Zn3，硬度大于30HB。铜含量为88%，锡含量为8%，锌含量为3%，聚四氟乙烯固体润滑剂含量为6-10%（指耐磨板表面积空隙填充）。

9、要求拆装上盖时不需要拆卸安装环。

10、模壳组装调试，要求调整预加载高度，检测花纹块与花纹块前后、上下配合是否错台及配合缝隙等是否达到检验标准。

11、模壳外观要求打磨除锈，喷耐高温银灰漆。

12、到货时跟带发货清单、合格证、精度检测报告、配件清单等文件。

二、验收及检验方法

轮廓曲线及花纹断面形状用样板及塞尺检验，其它尺寸用游标卡尺、千分尺、深度尺等检验。

三、需方应向供方提供下列图纸资料

  - 有关模具与硫化机连接配合的图纸（包括上固定板、下固定板、水缸环座、中心机构和中心水缸法兰盘图纸）；

  - 配件、螺钉的规格（图纸）和数量。

四、供货范围（每套模具）

  - 组装调试好整套活络模壳。具体见模具加工合同；

  - 模壳与硫化机的连接配件1套及配定中环、花纹块螺栓等附件。

  - 模具检验报告1套（含检验样板）。